1、石墨烯连续体密度要求

5Kg/m3石墨烯连续体密度误差在±0.5Kg/m3以内；

10Kg/m3石墨烯连续体密度误差±0.8Kg/m3以内；

20Kg/m3石墨烯连续体密度误差±1.0Kg/m3以内；

40Kg/m3石墨烯连续体密度误差±1.2Kg/m3以内。

2、石墨烯连续体蜂窝灌装体积比要求（石墨烯连续体密度不变）

300*300*10mm石墨烯连续体蜂窝灌装体积比大于95%；

300*300*20mm石墨烯连续体蜂窝灌装体积比大于93%；

300*300*30mm石墨烯连续体蜂窝灌装体积比大于90%；

300*300*40mm石墨烯连续体蜂窝灌装体积比大于85%。

3、石墨烯结构隐身一体化复合材料板成型尺寸偏差要求

600*600*10mm石墨烯结构隐身一体化复合材料板成型尺寸偏差小于0.10mm；

600*600*20mm石墨烯结构隐身一体化复合材料板成型尺寸偏差小于0.13mm；

600*600*30mm石墨烯结构隐身一体化复合材料板成型尺寸偏差小于0.18mm；

600*600*40mm石墨烯结构隐身一体化复合材料板成型尺寸偏差小于0.25mm；