标称容量：7000mAh

最小容量：≥6825 mAh

标称电压：3.2V

尺寸：(厚度): ≤ 8.2 max mm；

(宽度): ≤ 85.0 max mm；

(长度): ≤172 max mm

重量(约)：≤ 235 g/cell

内阻：≤ 1mΩ（1kHz AC Method）

充电电压：3.6 ± 0.02 V

放电截止电压：2.3 V

充电电流：标准充电 : 0.5 C ( 3500 mA)；快速充电 : 1.0 C ( 7000 mA)

充电时间：(标准充电) : 3.0 hours; (快速充电) : 2.0 hours (Ref.)

最大充电电流：1.0 C ( 7000 mA )

持续放电电流：50.0 C ( 350 A )

瞬间最大放电电流：100.0 C ( 700 A )，该放电期间压降≤0.8V

满电瞬间放电循环次数：≥5000次（100.0 C ( 700 A ) 放电2S，）

工作温度：0 ~ 45℃

储存温度：短期少于1个月 0℃~35℃；长期超过1个月 10℃~25℃

机械性能：跌落和振动，不起火、不爆炸

安全性能：短路、热冲击、挤压、重物冲击不起火、不爆炸