一、主体功能

测定功能： 测定材料的 Seebeck 系数及电导率。

Seebeck 系数：

测量方法： 静态直流方式

测量范围： 10-5V/℃～10V/℃

测量精度： < ±7%

电导率：

测量方法： 四点法方式

测量范围： 10-6Ω.cm～100Ω.cm

测量精度： <±10%

温度控制：

控制方法： PID 方式

红外线加热炉温度范围： RT～1000℃

温度精度： ±0.5℃以内

样 品 尺 寸： 固体 2～4mm 方型或圆型，长度 6～22mm

探针测试间距：4、6、8 mm,

1 次稳压电源：容量：AC/40A×220V, 精度：220V±5%以内

二、程序控温单元

温度控制点： 下端加热区

控制温度： 样品温度，上下 Blocks 区

控制方法： 计算机控制的 PID 闭合回路

设定温度的 Step 值： > 256 段

设定上下电极间温度： 在 0～50℃间，自由设定。

测温热电偶： 加热炉： R 型热电偶

通讯方式： RS232C

加热电流： AC

三、电器控制单元

1)数字多功能测试仪：

检测上下端加热区（Upper Block, Lower Block）的温度信号和两个电极间的

电压差信号。 用于测定 Seebeck 系数。

分 辩 率： 10nV/200mV

测量方式： 扫描方式

2)恒流源：

通过给样品恒定电流， 测定电导率。

恒 流 源： 160mA, 30Vdc(Max.)

3)通讯方式：

GPIB